Электродная проволока

| Марка стали в соответствии с AWS | Химический состав, % |
| --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | другие |
| ER 307 | 0,04-0,14 | 0,30-0,65 | 0,30-4,75 | 0,03 | 0,03 | 19,5-22,0 | 8,0-10,7 | 0,5-1,5 | - |
| ER 308 | 0,08 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 0,03 | 0,03 | 19,5-22,0 | 9,0-11,0 | 0,75 | - |
| ER 308L | 0,03 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 0,03 | 0,03 | 19,5-22,0 | 9,0-11,0 | 0,75 | - |
| ER 309 | 0,12 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 0,03 | 0,03 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | - |
| ER 309L | 0,03 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 0,03 | 0,03 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | - |
| ER 309Mo | 0,12 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 0,03 | 0,03 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 2,0-3,0 | - |
| ER 310 | 0,08-0,15 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 0,03 | 0,03 | 25,0-28,0 | 20,0-22,5 | 0,75 | - |
| ER 316 | 0,08 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 0,03 | 0,03 | 18,0-20,0 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 | - |
| ER 316L | 0,03 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 0,03 | 0,03 | 18,0-20,0 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 | - |
| ER 317 | 0,08 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 0,03 | 0,03 | 18,5-20,5 | 13,0-15,0 | 3,0-4,0 | - |
| ER 317L | 0,03 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 0,03 | 0,03 | 18,5-20,5 | 13,0-15,0 | 3,0-4,0 | - |
| ER 318 | 0,08 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 0,03 | 0,03 | 18,0-20,0 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 | Nb: 8xC-1.0 |
| ER 347 | 0,08 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 0,03 | 0,03 | 19,0-21,5 | 9,0-11,0 | 0,75 | Nb:10xC-1.0 |

Проволока для сварки в инертном газе Ar (Ar+0.5-2%02)

| Марка стали в соответствии с AWS | Химический состав, % | эксплуатационные характеристики и применение |
| --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb |  |
| ER 308 | 0,08 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 19,5-22,0 | 9,0-11,0 | 0,75 | - | Стабильная дуга, прекрасное каплеобразование и хорошая устойчивость к трещинам, подходит для 304 стали. |
| ER 308L | 0,03 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 19,5-22,0 | 9,0-11,0 | 0,75 | - | То же, но применимо для стали 304L |
| ER 308LSi | 0,03 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 19,5-22,0 | 9,0-11,0 | 0,75 | - | То же применение, что и ER 308L, но с более эффективной текучестью свариваемого метала и более легкой свариваемостью. |
| ER 309 | 0,12 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | - | Устойчивая дуга и лучшая обрабатываемость, подходит для 309 марки нержавеющей стали и для сварки неодинаковых марок сталей, например хром-молибденовых и мягких сталей (13 хром и 17 хром нержавейки) |
| ER 309L | 0,12 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 |  | То же, что и 309. Кроме того, благодаря низкому содержанию углерода, подходит для первого слоя сварки низкоуглеродистых нержавеющих плакировочных сталей. |
| ER 309LSi | 0,12 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | - | То же применение, что и ER 309L, но с более эффективной текучестью свариваемого металла и более легкой свариваемостью. |
| ER 310 | 0,08-0,15 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 25,0-28,0 | 20,0-22,5 | 0,75 | - | Вследствие высокого содержания хрома и никеля обладает отличной коррозийной устойчивостью, термоустойчивостью и антиокислительными свойствами, а также отлично подходит для сварки неодинаковых марок сталей, нагартованых сталей и с более высоким содержанием углерода, чем в 309/309L |
| ER 316 | 0,08 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 18,0-20,0 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 | - | Стабильная дуга, прекрасное каплеобразование и хорошее сопротивление трещинообразованию. Подходит для 316 марки нержавеющей стали, обладает отличной коррозийной устойчивостью к серной кислоте. |
| ER 316L | 0,03 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 18,0-20,0 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 | - | То же, что выше, но с большей коррозийной устойчивостью, особенно в морской и химической агрессивной среде. |
| ER 316LSi | 0,03 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 18,0-20,0 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 | - | То же, что ER 316L, но с более эффективной текучестью свариваемого металла и более легкой свариваемостью. |
| ER 347 | 0,08 | 0,30-0,65 | 1,00-2,5 | 19,0-21,5 | 9,0-11,0 | 0,75 | 10xC-1.0 | С добавлением Nb улучшилась устойчивость к межкристаллической коррозии по сравнению с ER-308L. Также используется для сварки Т321 и Т 347 поскольку обладает отличной устойчивостью к разрывам при высоких температурах. |