Вес перфорированого листа, кг/шт (1000х2000 мм)

| отверстие Ø, мм | ход Т, мм | % перф. | Толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| R 1 | 2 | 22,5 | 750,1 | 1142,45 | 1397,35 |  |  |  |
| R 1,5 | 2,6 3 | 33 22,7 |  | 663,75 | 930,00 784,85 | 2000,00 |  |  |
| R 2 | 3,5 4 | 29,6 22,5 | 473,65 | 569,70 | 700,00 | 1128,85 | 1892,00 |  |
| R 3 | 5 | 32,6 | 371,10 | 517,25 | 592,00 | 984,00 | 1148,00 | 3008,50 |
| R 4 | 6 7 | 40,6 29,6 | 370,00 | 476,75 | 576,00 | 842,72 | 1078,80 | 2605,30 |
| R 5 | 7 8 | 46,2 35,4 | 366,10 | 456,30 | 555,85 | 816,10 | 1054,20 | 2573,50 |
| R 6 | 9 | 40,3 | 385,00 | 450,00 | 549,00 | 807,45 | 1040,66 | 2235,80 |
| R 7 | 12 | 40,3 |  |  | 537,40 | 789,95 | 1024,84 | 2164,00 |
| R 8 | 15 | 40,3 |  |  | 530,45 | 779,60 | 1008,92 | 2113,00 |